## Slide 1: 平价上网时代下 高效双玻组件创新应用
产品市场部 王浩
2016年9月

## Slide 2
1. 光伏技术发展
2. 双玻技术平台
3. 高可靠性高发电量
4. 1500V等应用
5.安装说明/案例分享

## Slide 3
第三方数据引用
全球光伏安装量历史及后续研判（保守值）
(Bloomberg: Q2 2016 Global PV Market Outlook, 18 May)
回顾：
能源转型
依赖政策影响以及补贴
We are here
先定一个小目标

## Slide 4
价格下降促使平价时代早日到来
组件价格变化
晶硅组件
薄膜组件
聚光太阳能
晶硅组件
薄膜组件
多晶组件
单晶组件
双玻组件
多晶组件
单晶组件
双玻组件
智能组件
持续发展
组件技术上的选型

## Slide 5
降本增效促进电池技术和系统应用技术的发展
SE
PERC
黑硅
PERL
PERT
IBC
HIT
H-IBC
N型
双面
1500V
跟踪支架
山地光伏
水面光伏
钢索横拉
电池技术上的发展
系统设计上的发展
农业光伏
畜牧结合

## Slide 6
双玻结构是一个承载各种技术应用的平台
双玻技术平台（双玻结构）
薄膜
单晶
多晶
智能
黑硅
PERC
HIT
IBC
1500V
双面
水面
跟踪
双玻技术是平台型设计方案，适合于各种类型应用技术
N型

## Slide 7
什么是双玻组件？
玻璃
EVA
EVA
玻璃
电池组
叠层好的组件
双玻组件

## Slide 8
光伏幕墙
功能应用
常规应用
后续发展
BIPV / BAPV
湖泊、沿海、农业、牛羊棚
大型地面电站
山坡山地、荒地
1500V系统应用 等
2005年
2012年
2014年
2016年
双玻组件应用历程
Notes: 幕墙（Curtain Wall）是建筑物的外墙围护，不承受主体结构荷载，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。
石材、金属板、玻璃。夹胶、中空。中航三鑫、珠海兴业等。广州塔。

## Slide 9
良率提升带来双玻组件应用范围上的延伸
功能型
建筑物外墙
抗水汽、抗盐雾、抗紫外
高发电量
实际项目验证
质保条款对应
高可靠性
具有耐候的特性
超长30年的功率质保
良率
生产工序中的良率限制
用于常规电站
目检
焊接
层叠
层压
铺设

## Slide 10
Chart: 生产良率进化图
| 小样1 | 小样2 | 小样3 | 中样1 | 中样2 | 中样3 | 大样1 | 大样2 | 大样3 | 量产1 | 量产2 | 量产3 | 当前
系列 1 | 0.81 | 0.844 | 0.913 | 0.946 | 0.94 | 0.976 | 0.978 | 0.982 | 0.988 | 0.985 | 0.991 | 0.99 | 0.992
前期
中期
后期
良率提升带来双玻组件应用范围上的延伸
功能型
建筑物外墙
抗水汽、抗盐雾、抗紫外
高发电量
实际项目验证
高可靠性
具有耐候的特性
提升良率
克服生产过程中的不良
质保条款对应
超长30年的功率质保
降低成本，用于常规电站
Chart: 不良项目比例
| 碎片 | 气泡 | 异物 | 碎角 | 毛发 | 其它
比例 | 0.22727 | 0.13636 | 0.30519 | 0.071429 | 0.019481 | 0.24026
旧时王谢堂前燕
飞入寻常百姓家

## Slide 11
铝边框占组件非硅成本比例最大：21%
组件非硅材料大约占总成本的33%
Chart: 
| Al Frame | Glass | 背板 | J-box | EVA | 涂锡带 | 包装，硅胶，其他
比例 | 0.21763 | 0.19158 | 0.16316 | 0.11579 | 0.19296 | 0.078158 | 0.063947
组件非硅成本比例
铝边框大约占总成本的7%
成本结构预示了价格有进一步下降的空间

## Slide 12
双玻组件应用多样性
特点：抗水汽、调光保温
项目：华中农业项目
屋顶光伏
湖泊、鱼塘、沿海
大型地面电站
农业光伏
特点：抗水汽、抗盐雾
项目：盐城、海上平台
特点：抗打磨、耐紫外
项目：地面电站项目
特点：不积灰不积雪、美观
项目：工商业屋顶、住宅

## Slide 13
PEG5
Product
Application
PEG14
PEG40
商业屋顶
地面电站
农业光伏
居民屋顶
渔光互补
双玻组件不同尺寸及透光率的种类
PEG5(C)
√

## Slide 14
双玻组件高可靠性
隐裂、蜗牛纹
PID
脱层
背板开裂，裂缝
避免了如下不良的发生：

## Slide 15
背景：在砂尘较大的地区，如果使用普通组件，其背板的最外层耐UV层会受到磨损，影响外观及性能，因此，将双玻和普通组件进行耐磨损的相关实验验证。
耐摩擦测试
类型 | 外观
浮法玻璃（air） | 无明显差异
背板 CPE | 涂层有磨损
背板 KPE | K层有磨损
耐摩擦测试后，玻璃外观无明显变化，背板最外层有磨损痕迹。
KPE
CPE
背板测试后外观：
其他测试
毛毡摩擦损伤性是比较轻微的，会继续安排落砂试验、砂尘测试，模拟实际沙漠地区的环境测试。
设备：Taber 5900
摩擦材质：毛毡
砝码重量：4.5N
往返次数：250(摩擦500次)
双玻组件高可靠性—耐风沙打磨性能

## Slide 16
透水性
玻璃透水率=0，防止EVA老化
产生蜗牛纹、黑线现象的概率更小
背板类型
透水率（g/m2day）
CPC
CPE
KPF
TPT
KPE
其它
玻璃
优良的=0.92~2.0；
差的=2.0~4.0
0
双玻组件高可靠性—零透水率
被水浸泡光伏电站

## Slide 17
  无边框
不会产生负电压，避免PID现象
不易积灰积雪，易清洗管理，减少运维费用
双玻组件特性—不积灰不积雪

## Slide 18
载荷能力：
静态载荷：正面5400Pa，背面：3600Pa 相当于~2m的雪载和140km/h风速
动态载荷： 1000 times （+1000Pa,-1000Pa）, 1 to 3 cycles per minute
0%隐裂产生
测试前
测试后
双玻组件高可靠性—静载、动载以及抗隐裂性能实测

## Slide 19
双玻组件高可靠性—抗隐裂性能实测
普通组件
玻璃
EVA
电池片
EVA,
背板
结构力学理论：一个结构的中间层叫做“应力中性层”或者“零应力层”
在 2.5+2.5mm 的双玻结构，电池片在“零应力层”。 变形过程中，电池片受到的应力几乎为零。
纵向对称面
横截面对称轴
中性轴
中性层
普通组件结构中，电池片偏离中性层，电池片变形过程中承受应力。
双玻组件是典型的“三明治”结构，为电池片提供很好的保护作用。
电池片
双玻组件

## Slide 20
双玻组件高可靠性—抗隐裂性能实测
 | 普通组件 | 双玻组件
静置3周后 隐裂情况 |  | 
功率变化(%) | -1.8 | -0.1
模拟地面沉降或者支架变形
双玻组件几乎无隐裂
150mm

## Slide 21
Class A
Class B
Class C
    火焰蔓延测试：使用标准火焰从组件侧面燃烧，以组件火焰蔓延的不同长度及燃烧时间判定其防火等级
燃烧块测试：将不同尺寸的燃烧块放置于组件上燃烧，直到燃尽，以组件能承受不同燃烧块判定其防火等级
火焰
风向
Class A,B,C 火焰长度
≦ 1.8, 2.4, 3.9m
Class A
双玻组件高可靠性—Class A级防火
Notes: 2013年8月中新天津生态城光伏屋顶自燃
2012年6月德国某光伏屋顶自燃
2015年5月Apple火灾

## Slide 22
14pcs 可靠性测试（比IEC严格3倍），Pmax衰减小于6%
双玻组件高可靠性—三倍加严测试

## Slide 23
第三方加严测试：高于IEC国际标准3倍条件的测试
Chart: RDT test Pmax Degradation
| Hotspot | Bypass Diode | Damp Heat 1000 | Damp Heat 2000 | Damp Heat 3000 | Thermal Cycle 200 | Thermal Cycle 400 | Thermal Cycle 600 | UV Soak | Thermal Cycling 50 | Humidity Freeze 10 | Humidity Freeze 20 | Dynamic Mechanical Load | Thermal Cycling 50 | Humidity Freeze 10 | UV Weathering
Pmax Degradation | 0.0011 | 0.001 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0296 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0047 | 0.0028 | 0.002 | 0.0045 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0044 | 0.0091
双玻组件高可靠性—三倍加严测试

## Slide 24
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Trina's Dual Glass Linear Warranty | 1 | 0.975 | 0.97 | 0.965 | 0.96 | 0.955 | 0.95 | 0.945 | 0.94 | 0.935 | 0.93 | 0.925 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.905 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.885 | 0.88 | 0.875 | 0.87 | 0.865 | 0.86 | 0.855 | 0.85 | 0.845 | 0.84 | 0.835 | 0.83
Competitor's Linear | 1 | 0.975 | 0.968 | 0.961 | 0.954 | 0.947 | 0.94 | 0.933 | 0.926 | 0.919 | 0.912 | 0.905 | 0.898 | 0.891 | 0.884 | 0.877 | 0.87 | 0.863 | 0.856 | 0.849 | 0.842 | 0.835 | 0.828 | 0.821 | 0.814 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-0.7%/年
-0.5%/年
常规组件
双玻组件
按照同等25年电站生命周期测算
双玻组件可多发电2.7%
按照双玻30年电站生命周期测算
双玻组件可多发电21%
83%
80.7%
双玻组件低衰减高发电量

## Slide 25
第三方电站项目发电数据对比：双玻组件发电比常规组件平均高出2.1%
双玻组件
常规组件
双玻组件高发电量实证

## Slide 26
“双玻”发电量比“普通组件”高2.9%
双玻1MW电站
发电量，双玻由于衰减少，所以发电量多
前25年，双玻由于衰减少，理论累计多发电2.4%
另外，根据质保及组件生命周期，双玻组件比常规组件在第26~30年额外发电5年
数据验证（1MW容量同比对照）：
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
TSM-PC05A | 0.975 | 0.968 | 0.961 | 0.954 | 0.947 | 0.94 | 0.933 | 0.926 | 0.919 | 0.912 | 0.905 | 0.898 | 0.891 | 0.884 | 0.877 | 0.87 | 0.863 | 0.856 | 0.849 | 0.842 | 0.835 | 0.828 | 0.821 | 0.814 | 0.807
TSM-PDG5 | 0.975 | 0.97 | 0.965 | 0.96 | 0.955 | 0.95 | 0.945 | 0.94 | 0.935 | 0.93 | 0.925 | 0.92 | 0.915 | 0.91 | 0.905 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.885 | 0.88 | 0.875 | 0.87 | 0.865 | 0.86 | 0.855 | 0.85 | 0.845 | 0.84 | 0.835 | 0.83
功率下降趋势
传统组件
双玻组件
25年功率质保，每年衰减0.7%
30年功率质保，每年衰减0.5%
统计时间：2015年3月1日~16日 |  | 
组件类别 | 累计发电 | 差值
双玻组件 | 6.999万度 | 双玻组件发电分别高出2.86%和2.94%
常规组件1 | 6.799万度 | 
常规组件2 | 6.793万度 | 
多5年质保
双玻组件高发电量实证

## Slide 27
双玻组件实际功效等效计算
年限 | 常规保证比例 | 双玻保证比例 | 265双玻多晶安装容量（MWp） | 270多晶安装容量（MWp） | 方阵斜面组件发电时间（h） | 系统综合效率 | 常规组件质保率下发电量（万KWh） | 双玻组件保保率下发电量（万KWh） | 双玻年提高发电量（万KWh）
第1年末 | 97.50% | 97.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1327.67 | 1303.09 | -24.59
第2年末 | 96.80% | 97.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1318.14 | 1296.41 | -21.74
第3年末 | 96.10% | 96.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1308.61 | 1289.72 | -18.89
第4年末 | 95.40% | 96.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1299.08 | 1283.04 | -16.04
第5年末 | 94.70% | 95.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1289.55 | 1276.36 | -13.19
第6年末 | 94.00% | 95.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1280.01 | 1269.68 | -10.34
第7年末 | 93.30% | 94.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1270.48 | 1262.99 | -7.49
第8年末 | 92.60% | 94.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1260.95 | 1256.31 | -4.64
第9年末 | 91.90% | 93.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1251.42 | 1249.63 | -1.79
第10年末 | 91.20% | 93.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1241.89 | 1242.95 | 1.06
第11年末 | 90.50% | 92.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1232.35 | 1236.26 | 3.91
第12年末 | 89.80% | 92.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1222.82 | 1229.58 | 6.76
第13年末 | 89.10% | 91.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1213.29 | 1222.90 | 9.61
第14年末 | 88.40% | 91.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1203.76 | 1216.22 | 12.46
第15年末 | 87.70% | 90.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1194.23 | 1209.53 | 15.31
第16年末 | 87.00% | 90.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1184.69 | 1202.85 | 18.16
第17年末 | 86.30% | 89.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1175.16 | 1196.17 | 21.01
第18年末 | 85.60% | 89.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1165.63 | 1189.49 | 23.86
第19年末 | 84.90% | 88.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1156.10 | 1182.80 | 26.70
第20年末 | 84.20% | 88.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1146.57 | 1176.12 | 29.55
第21年末 | 83.50% | 87.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1137.03 | 1169.44 | 32.40
第22年末 | 82.80% | 87.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1127.50 | 1162.76 | 35.25
第23年末 | 82.10% | 86.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1117.97 | 1156.07 | 38.10
第24年末 | 81.40% | 86.00% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1108.44 | 1149.39 | 40.95
第25年末 | 80.70% | 85.50% | 10 | 10.19 | 1650 | 81% | 1098.91 | 1142.71 | 43.80
小计（万KWh） |  |  |  |  |  |  | 30332.25 | 30572.44 | 240.19175
265Wp双玻 ＝ 270Wp普通组件

## Slide 28
TUV在对盐城双玻项目做验收中进行了双玻红外扫描测量，温差很均匀，温度差异均小于15度；远好于常规组件的情况。
示例图片，非项目现场
双玻组件良好的现场温度性能—温度均匀性

## Slide 29
技术革新
价值挖掘
投资收益
降本增效系统设计方案—1500V系统

## Slide 30
1500V系统方案
1500V对应的集中式逆变器扩容至2.5MW，或组串式扩容至80KW
逆变器、汇流箱、线缆、箱变、监控系统等均有不同程度的成本节省
共计可以节省0.1元/W以上
1500V组件
1500V汇流箱
1500V逆变器
（集中式/组串式）

## Slide 31
提高单位子阵列的容量便于维护
电站子阵列
对于电站规模，引入“颗粒度”的概念，需要提高单位子阵列的容量
随着电站规模的不断增大，需要将子阵列容量提高至2.5MW单元
面向大型电站的集约化1500V设计方案
1000V系统
1MW子单元
1500V系统
2.5MW子单元
Notes: 组件成本占到系统成本的55%+；硅料成本占到组件成本的40%+。
先看跟硅料，以多晶硅为代表：较2009年。。。
晶硅组件方面，前期。。。；可以看到2015年较2009年，下降了73%。根据预测，

## Slide 32
双玻组件在1500V系统中的应用
√

## Slide 33
降低初始投资总成本
节省0.1元/W投资
减少系统损耗
线损方面降低0.27%损耗
电站效率PR提升1%以上
关于LCOE给出的定义如下：
光伏阵列
汇流箱
逆变器
变压器
电网
线路
1500V系统在成本和减少损耗上有优势
节省0.1元/W投资
线缆损耗可降低0.27%
系统效率提升1%以上
1500V部件应用
双玻组件在1500V系统中的应用

## Slide 34
技术革新
价值挖掘
投资收益
光伏新型应用方向—水面光伏

## Slide 35: 水面光伏的应用

## Slide 36
举例：江西江口水库上方水文情况
10.5℃
76%~87%
温度
湿度
水面上方气候特点：
常年温度不高，水汽带走组件散发热量，有利于组件多发电
湿度比较大，需要组件等部件有抗湿气的良好性能
水上光伏的高湿度特点

## Slide 37
无边框，无需进行接地
从设计机理上杜绝PID产生
节省接地部件及人工费用约1~2分/Wp
双玻组件
常规组件
V.S.
P I D 电势诱导功率衰减
Potential Induced Degradation
双玻组件高可靠性—anti-PID性能
边框
玻璃
电池片

## Slide 38
双玻组件高可靠性—anti-PID性能
38
最严酷的PID测试
85% R.H., 85℃, 1000V, 600 小时
前后玻璃表面贴铜箔
前板玻璃
1000V
后板玻璃
普通抗PID组件
双玻组件
PID 600h
PID 600h
EL at 1A 电流
等同于标准条件的20倍加严测试
测试后双玻组件功率衰减小于3%

## Slide 39
技术革新
价值挖掘
投资收益
双玻组件在安装方式上的创新设计

## Slide 40
步骤一：放压块
步骤二：抬、放组件
步骤三：插入双玻组件，拧紧压块螺丝
双玻压块安装步骤大致可分为以下三个步骤（不同项目略有区别）
双玻组件在施工现场的安装

## Slide 41
双玻组件安装方式
压块式安装
背面挂钩式安装

## Slide 42
工厂内生产时，即使用结构胶粘结金属件在背板玻璃上
双玻创新安装方式—背面挂钩式安装（易安得）

## Slide 43
双玻创新安装方式—背面挂钩式安装（易安得）
放入螺栓，搬运组件，对齐入孔位置，安装组件
螺栓入孔，依次放入垫片、弹垫圈、螺帽，旋紧，完成安装

## Slide 44
    载荷时候变形量均匀：
    2400Pa时最大形变，双玻组件降低了40%
双玻组件高可靠性—载荷下的形变量
普通边框组件
最大形变31mm
双玻组件PEG5
+边缘压块安装
最大形变16mm
双玻组件PEG5
+背面挂钩
最大形变15mm

## Slide 45
动态载荷±1500（TUV认证）
Pmax： -0.14%
EL： 无
继续
静态载荷(+6000/-3600)
Pmax： -0.23%
EL： 无
动载荷能力
动态载荷测试标准 (IEC 62782) +/-1000pa, 22秒/循环，1000个循环
天合加严测试2：
载荷能力（Pa） | 测试结果
动态载荷±1500（TUV认证） | Pmax：-0.14%，无EL
动态载荷±2400（内部加严测试） | Pmax：+0.09%，无EL
天合加严测试1：

## Slide 46
双玻组件
护角升级
无A面设计，减少积灰
层压工艺中粘接，不易脱落
首家或者TUV/UL全套认证和
第一家CQC性能领跑者认证
天合双玻组件累计出货量超650MW
一代护角
二代护角
Notes: 研发与创新图后续给到

## Slide 47: 项目案例分享

## Slide 48: 实际项目案例——云南西双版纳50MW项目（茶园光伏）
云南项目 西双版纳
50MW
项目规模
Duomax
组件类型
196,080
组件使用量

## Slide 49
基本信息（茶园与光伏相结合）
西双版纳，50MW。（农光互补，下面种植茶树）
山地茶园项目，对组件的搬运及安装均是极大考验
茶叶需要漫射光，阳面有遮挡茶叶品质会好很多。
1.苦涩减少；2.甜度高；3.耐泡度增加
光伏组件虽然使茶叶产量减少，但品质能上升很多是一个双赢的结果。
节省土地租金，且易于审批
茶树适当遮光后，品质高
前1.5~1.8m
后2.7~3m

## Slide 50
海南农业项目 中国海南昌江
20MW
项目规模
Duomax
组件类型
78,433
组件使用量

## Slide 51
基本信息（农光互补，2014年）
海南20MW项目。（开放式农光互补，下面种植火龙果）
选择双边压：
增大组件间距，透光多；
海南风大，双边压抗风性能稍强

## Slide 52
电站农业光伏概念，种植：火龙果+中草药
火龙果的各个生长阶段：
喷淋
Notes: 组件成本占到系统成本的55%+；硅料成本占到组件成本的40%+。
先看硅料，以多晶硅为代表：较2009年。。。65%
晶硅组件方面，前期。。。；可以看到2015年较2009年，下降了73%。根据预测，3~4美分

## Slide 53
红外热成像仪下的温度测量
测量结果：
条件：800W/m2，晴朗，微风
组件背面，37~40℃
组件正面，35~40℃
接线盒，42~45℃
Notes: 组件成本占到系统成本的55%+；硅料成本占到组件成本的40%+。
先看跟硅料，以多晶硅为代表：较2009年。。。
晶硅组件方面，前期。。。；可以看到2015年较2009年，下降了73%。根据预测，

## Slide 54
25MW
项目规模
信义光伏花卉大棚项目
Duo-Max 双玻组件
组件类型
105,700
组件使用量

## Slide 55
信义光伏花卉大棚项目

## Slide 56
河南 信阳南阳天益
7.6MW
项目规模
Duomax
组件类型
29,805
组件使用量

## Slide 57
基本信息（废弃煤矿上建设光伏电站）
在煤矿废墟上建光伏组件电站，双玻组件可靠性高，适应性好;

## Slide 58
基本信息（渔光互补项目）
分多个项目地，其中宿迁孙园项目地15MW。（渔光互补，下面养殖螃蟹）
由于渔光互补支架相对较高，安装效率会略低于常规地面支架。

## Slide 59
新一代组件——DuoMax 双玻组件，高可靠性高发电量
更多收益
更可靠
更环保
平台型先进技术应用方案
全寿命周期更高发电量
更低年功率衰减
    延长到30年的线性功率保证
    维护成本更低
    超强抗PID
    良好的耐候性
    优良的载荷和抗EL性能
    最高防火等级Class A
更低碳排放
更环保回收方式
新一代组件
双玻 DuoMax

## Slide 60
结束语
设计院
EPC
业主
部件厂家
降低LCOE
高可靠性
应用适应
环保
山地山坡
低排放
鱼塘滩涂
高发电量
友好回收方式
农业大棚
双玻组件方案
高效技术结合
1500V配套产品

## Slide 61
CHINA
JAPAN
KOREA
U.S.A.
SWITZERLAND
GERMANY
ITALY
SPAIN
THANK YOU
www.trinasolar.com
王浩 18621820717,
harry.wang@trinasolar.com